**36130150-60AH 3.2V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **电池参数** | | | |
| **规格** | | | **应用** |
| **标称容量（Ah）** | | **60** | **纯电动汽车动力、矿用井下机车电源、储能、PHEV混合动力汽车** |
| **产品类别** | | **方形铝壳** |
| **厚度（mm）** | | **36** |
| **宽度(mm)** | | **130** |
| **高度(mm)** | **壳高** | **170** |
| **总高** | **190** |
| **标称电压(V)** | | **3.2** |
| **电池重量（Kg）** | | **1.65** |
| **标准充电电流** | | **0.5C** |
| **工作电压范围(V)** | | **2.2～3.65** |
| **工作温度范围(℃)** | | **-20～55** |
| **最大充电倍率(持续)** | | **1C** |
| **最大放电倍率(持续)** | | **3C** |
| **循环寿命（次）** | | **≥3000** |